宝鸡市盈高金属材料有限公司

不锈钢粉末烧结滤芯规格表

模压产品规格：直径mm*长度mm

| Φ9.5*25 | Φ12.5*48 | Φ12.5*20 | Φ12*20 | Φ12*27 | Φ15*36 | Φ16*35 | Φ18.5*35 | Φ17*67 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Φ19*86 | Φ20*25 | Φ21*15*40 |  |  |  |  |  |  |

| Φ20系列 | Φ25系列 | Φ30系列 | Φ32系列 | Φ38系列 | Φ40系列 | Φ45系列 | Φ50系列 | Φ55系列 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Φ20*50 | Φ25*100 | Φ30*150（圆底） | Φ32*200 | Φ38*300 | Φ40*300 | Φ45*500 | Φ50*300 | Φ55*300 |
| Φ20*100 | Φ25*150 | Φ30*250（圆底） | Φ32*300 | Φ38*500 | Φ40*500 |  | Φ50*500 | Φ55*500 |
| Φ20*150 | Φ25*200 |  | Φ32*350 | Φ38*750 | Φ40*750 |  | Φ50*800 | Φ55*800 |
| Φ20*200 | Φ25*300 |  | Φ32*400 |  | Φ40*1000 |  | Φ50*1000 | Φ55*1000 |
| Φ20*250 | Φ25*400 |  | Φ32*450 |  |  |  | Φ50*1200 | Φ55*1200 |
|  | Φ25*500 |  | Φ32*500 |  |  |  | Φ50*1500 | Φ55*1500 |
|  | Φ25*650 |  |  |  |  |  |  |  |
| Φ60系列 | Φ65系列 | Φ70系列 | Φ80系列 | Φ100系列 | Φ120系列 |  |  |  |
| Φ60*300 | Φ65*300 | Φ70*300 | Φ80*200 | Φ100*150 | Φ120*300 |  |  |  |
| Φ60*500 | Φ65*500 | Φ70*500 | Φ80*500 | Φ100*300 | Φ120*500 |  |  |  |
| Φ60*600 | Φ65*750 | Φ70*750 | Φ80*1000 | Φ100*500 | Φ120*600 |  |  |  |
| Φ60*800 | Φ65*1000 | Φ70*1000 | Φ80*1200 | Φ100*800 | Φ120*800 |  |  |  |
| Φ60*1000 | Φ65*1500 |  |  | Φ100*1000 |  |  |  |  |
| Φ60*1500 |  |  |  | Φ100*1400 |  |  |  |  |

等定压产品规格：直径mm*长度mm

注 1、以上长度1200mm以内都可做整支无需焊接，特殊规格及长度可对接、定做。

2、过滤精度：0.5-65微米；厚度：2.5-3.0mm（允许偏差±0.5mm）；

3、直径：允许偏差±1.5mm；接口方式：一般螺纹接口、特殊接口都可根据要求加工。